Fecha/hora: 01/06/2024 22:24:38

Biblioteca(s): 	INIA Tacuarembó.	
Fecha corriente: 	21/02/2014	
Fecha de la última actualización: 	25/06/2019	
Autoria: 	DE MELLO, J.C.; IIZUKA, K.; BENNADJI, Z.; BALMELLI, G.; UETSUKI, Y.	
Afiliación: 	JOSÉ C. DE MELLO; KAZUYA IIZUKA; ZOHRA BENNADJI SOUALHIA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; GUSTAVO DANIEL BALMELLI HERNANDEZ, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; YOSHITAKA UETSUKI.	
Título: 	Evaluación de características de la madera en Eucalyptus grandis: resumen.	
Año de publicación: 	2002	
Fuente/Imprenta: 	ln: INIA TACUAREMBÓ; JICA (JAPAN INTERNACIONAL COOPERATION AGENCY). SEMINARIO DE CLAUSURA, Tacuarembó, Uruguay, 6 de marzo, 2002. Avances en mejoramiento genético de Eucalyptus grandis. Tacuarembó (Uruguay): INIA, JICA, 2002.	
Páginas: 	p. 4	
Série: 	(INIA - JICA Aftercare Forestal 2000-2002) (INIA Serie Actividades de Difusión ; 280)	
Idioma: 	Español	
Contenido: 	Con el objetivo de obtener datos básicos sobre caracteristicas de la madera en árboles plus de ElIcalyptlls grandis, se efectuaron estudios en 100 individuos, analizando las siguientes caracteristicas: densidad, humedad, contracciones, tensiones de crecimiento, largo de fibra, número y calibre de vasos. Si bien se detectó importante variabilidad en la densidad y el contenido de humedad entre los diferentes árboles, la variación de densidad básica en orientación radial es relativamente escasa. Tanto
en la densidad como el contenido de humedad evaluadas en 3 porciones desde la médula hacia la corteza, se encontraron diferencias significativas entre individuos. Los valores promedio de densidad obtenidos desde la médula hacia la corteza fueron 413 kglm3 , 408 kglm3 y 407 kglm3 , sin encontrar diferencias significativas entre los puntos de medición. Entre el valor de penetración del Pilodyn y el de densidad en la muestra cercana a la corteza se observa una correlación negativa importante (r=0,837). En base a una ecuación de regresión estimada con estos 100 individuos, los valores de penetración del Pilodyn en 498 árboles plus permiten determinar que la densidad varia entre 304 a 496 kglm3 , siendo el promedio de densidad básica 408 kglm3 Así, el Pilodyn se presenta como una herramienta confiable en la selección de árboles por densidad a través de métodos no destructivos. A través del ranqueo de árboles plus en un mismo sitio, seria posible seleccionar eficientemente por esta
caracteristica. Los resultados preliminares en tensiones de crecimiento indican que existe suficiente variabilidad como para seleccionar individuos por bajas tensiones, siendo necesario profundizar en su precisión y eficiencia.	
Palabras-Clave: 	FOREST AND FORESTRY.	
Thesagro: 	EUCALYPTUS GRANDIS; FITOMEJORAMIENTO; MADERA; MEJORA GENETICA.	
Categoría del tema: 	K10 Producción forestal	
URL: 	http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12448/1/SAD280P4.pdf	
Registro original: 	INIA Tacuarembó (TBO)	
Ejemplares: 	TBO - (25048-1) - INI - PL - PP - UY/INIA/SAD/280/TB -  -  - DIS