Fecha/hora: 09/06/2024 19:51:37

Biblioteca(s): | INIA Las Brujas.
Tipo de la producción científica: | Artículos en Revistas Indexadas Nacionales
Circulación/Nivel: | B - 2
Fecha corriente: | 16/09/2014
Fecha de la última actualización: | 15/03/2021
Autoria: | MANTERO, C.; O'NEILL, H.; CARDOSO, A.; CASTAGNA, A.
Afiliación: | ANDRES CASTAGNA DU PRE, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay.
Título: | Propiedades físicas y mecánicas de la madera de una población de Eucalyptus bosistoana F. Muell. cultivada en Uruguay.
Año de publicación: | 2014
Fuente/Imprenta: | Agrociencia Uruguay, 2014, vol.18, no.1, p.55-74.
ISSN: | 1510-0839
Idioma: | Español

Contenido:

RESUMEN. 

Physical and Mechanical Properties of Wood From a Population of Eucalyptus bosistoana F. Muell. Grown in Uruguay.
Este trabajo tiene por objetivo la caracterización de la madera de Eucalyptus bosistoana, a través del estudio de las propiedades físicas (densidad y contracción) y mecánicas (flexión estática, dureza Janka y compresión paralela al grano).
Se trabajó con 11 árboles de 42 años pertenecientes a una cortina forestal ubicada en la Estación Experimental Bernardo Rosengurtt (Bañado de Medina, Cerro Largo). Para la realización de los ensayos de densidad aparente, contracción, flexión estática y dureza Janka se siguió lo prescrito en las normas uruguayas, UNIT. Para el ensayo de compresión paralela seutilizó la norma norteamericana, ASTM. Se encontró que la densidad aparente básica de la especie es de 0,82 g cm-3 y la
densidad aparente corriente es de 0,94 g cm-3. Se clasifica la madera como de alta contracción con un valor volumétrico de 17,83 %. Respecto a las propiedades mecánicas con un contenido de humedad promedio de 15 %, la madera es de granresistencia con valores de 66,19 MPa para la compresión paralela al grano y de 18738 MPa y de 146,2 MPa, MOE y MOR respectivamente, en flexión estática. Para estas propiedades se realizaron las correcciones al 12 % de contenido de
humedad, utilizando factores de ajuste apropiados.

Palabras-Clave: | COMPRESIÓN PARALELA; CONTRACCIÓN; DUREZA JANKA; FLEXIÓN ESTÁTICA.
Thesagro: | CARACTERÍSTICAS DE MADERA; DENSIDAD; EUCALYPTUS; PRODUCCION VEGETAL.
Categoría del tema: | K10 Producción forestal
URL: | http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/3157/1/Castagna-A.-2014.-Agrociencia-v.181-p.55-74.pdf
Registro original: | INIA Las Brujas (LB)
Ejemplares: | LB - (100085-1) - PXI - AP - DD - PP/AGROCIENCIA/2014/18 -  -  - DIS